Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.

(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

WYSOKOELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA POD PŁYTKAMI
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót płytkarskich  z  wykorzystaniem wysoko elastycznej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej,  układanych np. na balkonach, tarasach oraz w łazienkach, toaletach,  natryskach, pomieszczeniach  gospodarczych  itp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w  punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót :

· sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podłoża,

· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,                

· ułożenie płytek na zaprawie klejowej,
· spoinowanie płytek.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.4.1. Wysokoelastyczna masa uszczelniająca – 2-komponentowa wysokoelastyczna mikrozaprawa uszczelniająca, nadająca się do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania powierzchni.
1.4.2. Taśma dylatacyjna – wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taśma z syntetycznego kauczuku przeznaczona do elastycznego zamykania ruchomych szczelin, złączy podłóg i ścian.
1.4.3. Klej do płytek – elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do przyklejania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych itp.
1.4.4. Fuga do płytek – elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążąca zaprawa do spoinowania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność               z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
2.  MATERIAŁY

2.1.  Wymagania ogólne

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

· wysokoelastyczna mikrozaprawa uszczelniająca,

· taśma dylatacyjna,

· klej do płytek,

· zaprawa spoinująca,

Należy stosować materiały należące do jednego systemu płytkarskiego, posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną ITB, wykazującego następujące cechy ogólne:
· ekologiczne produkty bez zawartości rozpuszczalników,

· właściwości hydroizolacyjne wysokoelastycznej mikrozaprawy uszczelniającej w połączeniu z możliwością przenoszenia naprężeń rozciągających (ruchy podłoża),

· duża elastyczność taśm dylatacyjnych,

· dobra przyczepność do podłoża zaprawy klejowej,

· łatwa urabialność zaprawy spoinującej.
2.2. Wymagania szczegółowe

Przyjęty system wykonania powłoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem okładziny ceramicznej powinien spełniać poniższe wymagania :

· przyczepność do podłoża betonowego powinna być ≥ 2,0 MPa,
· przyczepność międzywarstwowa w układzie podłoże betonowe B 20 – masa uszczelniająca – zaprawa klejąca powinna być ≥ 1,0 MPa,

· czas wstępnego twardnienia powinien wynosić ≤ 30 minut,
· maksymalne naprężenia rozciągające powinny być ≥ 1,3 MPa,

· wydłużenie względne przy zerwaniu powinno być ≥ 30%

· odporność na powstawanie rys podłoża (przy braku pęknięć powłoki) powinna być ≥ 1,5 mm.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować :

2.2.1.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (np. system Deitermann)

· zwilżenie podłoża,
· SUPERFLEX  D2 – pierwsza warstwa mikrozaprawy
· SUPERFLEX  50/3 – narożna taśma uszczelniająca 
· SUPERFLEX  D2 – druga warstwa mikrozaprawy
2.2.2.  Układanie płytek (np. system  Deitermann)

· PLASTIKOL  KM  Flex – elastyczna  zaprawa  klejąca.
2.2.3.  Spoinowanie płytek (np. system Deitermann) 
· CERINOL Flex – zaprawa spoinująca do  płytek w pomieszczeniach  mokrych oraz na balkonach i tarasach.
Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3.  SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.

Standardowy zestaw sprzętu powinien przedstawiać się następująco:

· Wiertarka, mieszadło ocynkowane,

· Naczynia do wody i zapraw,

· Wałki,  pędzle,

· Kielnia, packa zębata,

· Narzędzia do przecinania płytek,

· Łaty, poziomice,

· Packa do fugowania, packa gąbkowa.
4. TRANSPORT

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco:

Transport wewnętrzny: 

· poziomy ręczny,
· pionowy wyciągiem jednomasztowym o udźwigu do 0,5 t.
Transport zewnętrzny:  

· samochód ciężarowy o ładowności do 5 t.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych i płytkarskich Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podłoży  mikrozaprawą uszczelniającą i przyklejaniu okładzin ceramicznych. 

5.2. Warunki przystąpienia  do  robót

· roboty należy wykonywać po wykonaniu wszystkich odbiorów ścian, tynków, podkładów oraz wyprowadzeniu wszystkich instalacji  (w  tym  po  próbach  ciśnieniowych), 
· podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów,
· temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C,
· materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach  o  wymaganej  temperaturze  co  najmniej  24  godz.  przed rozpoczęciem  robót,
· w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana dylatacja  podłoża.
5.3.  Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej

· jeśli podłoże tego wymaga należy je przemalować pędzlem z wodą w celu wytworzenia matowo wilgotnego podłoża,
· uszczelnienie  naroży  ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych  taśmą izolacyjną  SUPERFLEX  50/3  klejoną  do  podłoża  materiałem  SUPERFLEX  D2,

· uszczelnienie  przejść  rurowych  za  pomocą  elastycznego  mankietu  SUPERFLEX  MA 1  oraz  materiału  SUPERFLEX  D2,

· uszczelnienie  wpustu  podłogowego  (prefabrykowany specjalny wpust podłogowy z kołnierzem przeznaczony do montażu bezpośrednio pod okładziną ceramiczną osadzić w konstrukcji podłoża zgodnie z instrukcją producenta)  materiałem  SUPERFLEX D2,

· wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiałem SUPERFLEX D2 –           2-komponentową wysokoelastyczną mikrozaprawą uszczelniającą, w 2 procesach roboczych. Drugą  warstwę należy  nanieść  po  wyschnięciu  pierwszej.
5.4. Układanie  płytek
Należy  wyznaczyć  zgodnie  z  PW  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  płaszczyznę  poziomą  (lub  z  odpowiednimi  spadkami – wg PW)  posadzki.  Sprawdzić  poziomy  posadzki  względem  posadzek  w  pomieszczeniach  sąsiednich.

Bezpośrednio na wyschniętą powierzchnię izolacji przyklejamy okładzinę zaprawą klejową Plastikol KM Flex . 
5.5.  Spoinowanie
Przed  przystąpieniem  do  fugowania  należy  dokładnie  wyczyścić  szczeliny  fugowe. Po utwardzeniu kleju spoinujemy glazurę zaprawą Cerinol Flex. Uszczelniamy także spoiny krawędziowe elastyczną masą silikonowo-kauczukową, np. materiałem Plastikol FDS lub Plastikol FDN.

Na świeżo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po wykonaniu posadzki  uprzątnąć stanowisko robocze oraz wywieźć gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną należy przez pierwsze 24 godziny chronić przed mrozem, deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy. 

Szczegółowe  dane  dotyczące  sposobu  użycia  zapraw  spoinujących znajdują się  w  instrukcjach  producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać           na budowie wszystkie aktualne dokumenty. 

Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 

· badania przed rozpoczęciem robót, 

· badania w trakcie wykonywania robót, 

· badania odbiorcze po wykonaniu robót. 
6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują: 

· sprawdzenie jakości materiałów, 
· sprawdzenie przygotowania podłoża.    

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują: 

· jakość materiałów do wytwarzania mieszanek, 
· skład mieszanki zapraw klejowych i spoinujących, 

· temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania, 

· temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy, 
· sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki mikrozaprawy uszczelniającej. 

6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują: 

· badania próbek wyciętych z wykonanej izolacji – grubość, wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność do podłoża (miejsce pobrania próbek i ich ilość określi Inżynier), 
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinującej, 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane           i jednorodne.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zaizolowanej i pokrytej okładziną ceramiczną powierzchni. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprawdzeniu podlegają:

· odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na  budowę,

· poprawność  wykonania  podłoża,

· sprawdzenie  spadków  podłoża  i  rozmieszczenia wpustów  podłogowych,

· poprawność  zagruntowania i  izolacji podłoża i kratek ściekowych,

· poprawność  wykonania  połączeń izolacji,

· poprawność  wykonania  każdej warstwy  izolacji,

· zgodność  wykonania  posadzki  z  PW i AT,

· prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki,  prostoliniowość,  zachowanie  szerokości  spoin),

· prawidłowość  osadzenia  kratek  ściekowych,  listew  dylatacyjnych itp.

W wyniku odbioru należy:

· sporządzić  protokół  odbioru  robót,
· dokonać wpisu do dziennika budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PW i  ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem      i protokółem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena ta obejmuje:

· zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
· wykonanie czynności wymienionych w pkt 5,

· zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,

· przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywóz gruzu                       i uporządkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	PN-EN 12004:2002  
	Zaprawy  do  płytek  mineralnych.

	PN-90/B-14501 
	Zaprawy budowlane zwykłe. 

	PN-88/B-32250 
	Woda.

	PN-EN 13888
	Zaprawy do spoinowania płytek.

	PN-B-30152
	Kity budowlane kauczukowe.

	PN-92/B-01814
	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności do podłoża.


· Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania          w budownictwie, Aprobata Techniczna ITB.

· Aprobata Techniczna ITB AT-15-6564/2004 Powłoka hydroizolacyjna Superflex D2.

[image: image1.png]



